Odlévání

Silikon	Tvrdost
Lukopren N 8100	22 °ShA
Lukopren N 8200	24 °ShA
Lukopren N 5221	23 - 25 °ShA
Lukopren N Super	30 - 32 °ShA
Lukopren N 1522	53 - 55 °ShA
Lukopren N 5541	55 - 57 °ShA
Lukopren N 1725	58 - 60 °ShA
Lukopren N 6681	59 - 63 °ShA