Sváření - teorie

Tohle je jenom stručnej a neúplnej přehled, kterej mi slouží k tomu abych na něco nezapomněl při rychloškolení.

Sváření všeobecně

http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php

http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2009011001 (redukcaky)

http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008042201 (prepousteni)

http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/redukcni_ventily.pdf

http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/plyny_preprava.pdf

http://en.wikibooks.org/wiki/Welding

http://en.wikibooks.org/wiki/Welding/Overview_of_Techniques

http://www.sanitacegastro.cz/images/stories/tlakove-nadoby-na-plyny-provozni-pravidla-csn-078304.pdf

http://www.millerwelds.com/om/o1307b_mil.pdf (MAG navody na svareni)

Metody svareni, historie, bezpecnost

Kyslík + Vodík

jedna z nejstarsich metod

elektrolyza

jako autogen, ale nepouzitelne nebezpecny a s mensima teplotama plamene

Autogen (Plamen, oxy-fuel)

původně karbid vápenatý jako vývojník/generátor acetylenu (odtud asi pojem autogen)

redukční ventily

regulují vysoký tlak z lahve na pracovní tlak (=udava i prutok, např. cca 8l/min na 0.8mm drat u MAG)

pojmy "aboslutní tlak" (abs, a), "tlak"???, "přetlak" (gauge, g), "podtlak" (záporný přetlak, vac, ng), "tlaková diference" (diff)

klidně 200-300 barů na vstupu!!! (lahve se testují na 150% dovoleného tlaku)

1bar = 0,1MPa = cca 1 atm (atmosfericky tlak)

spravny ventil na spravny plyn a tlak!

citlivé na nečistoty a mastnoty (membrana, jehlovy ventil,…)

připojovat na čisté rozvody

nemastit

kvalitni tesneni

mirne "odfouknout" lahev otevrenim uzaviraciho ventilu pred pripojenim (krome acetylenu, ten se cisti kartackem)

uzaviraci ventil lahve obsluhujeme pouze rukou, zavirame rukou, nikdy neotevirame nadoraz (vzhledem ke tlaku staci pootevrit)

pripojovat pod tlak s plne otevrenou regulaci (jinak praskne membrana)

regulaci nikdy neutahovat uplne (jinak praskne membrana)

nedemontovat pod tlakem

zavrit lahev

otevrit regulaci

acetylen rozpuštěnej v "houbě" s acetonem

láhev musí stát (max úhel 30°) alespoň hodinu před prací (i při práci)

odběr max 1000l/h (typy hořáků, za redukčním ventilem max 1,5bar, možnost propojit lahve +- stejný tlak)

nepřepouštět (acetylen nestaci k uskladneni stlacit, rozpousti se pri 25bar, pak se ma ustalit na 18bar pri 15C)

těsnost hadic se testuje mýdlovou vodou

nekouřit omg

zpětné šlehnutí (zpětný zápal)

pískání!

okamžitě zavřít ventily

ventily proti šlehnutí u hořáku

lapače plamene u regulátoru

čištění

chlazení hořáků pod 350°C

kýbl s vodou!

redukční ventil

po prošlehnutí vyřadit hadice z provozu

rozklad acetylenu (= exotermicka reakce spustena ohratim nebo narazem → tepelný únik)

láhev nemusí být ohřátá rovnoměrně

je láhev horká na dotyk? odpařuje se z ní voda pri politi?

byla vystavena požáru? = oznacit napisem "OHŘÁTÁ". už vždy je riziková (nenadálý výbuch pri plneni kvuli nedostatku acetonu)

50°C = vynést ven, chladit s otevřeným uzavíracím ventilem poléváním vodou (nebo ve vodě) 24h, ne sněhovým přístrojem! nebouchat s lahví, monitorovat teplotu.

60°C = zavřít, hodit do moře, zdrhat 300m!

Kyslík

pouze stlačen

čistý kyslík vyžaduje tzv. "kyslíkovou čistotu"

žádné hořlavé materiály, oleje, tuky (samovznícení = výbuch)

vybavení nemazat!!!

plamen 3200C

neutrální

oxidační (více kyslíku)

redukční, nauhličovací (více acetylenu, taví rez zpátky na železo)

potřeba přidávat materiál (svařovací drát)

možno i řezat

brýle

Obalovaná elektroda (MMA, Manual Metal Arc, Stick, SMAW)

Nejobyčejnější elektrická (oblouková) metoda

Desítky V, 100 a více A, AC/DC, záleží na polaritě

Trafa vs. invertory

Soft start

Arc force

Hot start

Anti stick

Aku Nabíječka/Startsystém

Pozor na zatěžovatel!

DIY bastly z mikrovlnek :)

Elektroda obsahuje jak materiál, tak tavidlo

nutno oklepávat strusku (pozor na nečistoty ve sváru)

obaly elektrod rutilové (nejuniverzálnější), bazické, kyselé, speciální (hliník)

skladování, přesoušení!!

polarita! (většinou: rutilky a kysele na -, bazicke na +)

doporučené tloušťky a proudy

některými možno i řezat (příliš se nepoužívá)

Problémy se zapálením/udržením oblouku

Pozor na kabely/prodlužky (alespoň 2,5mm2, max 50m, rozmotat, raději nepoužívat vůbec, nevaří, vyhazuje jističe)

Bezpečnost

UV záření

kukla + oděv (boty, rukavice, zástěra, monterky)

verbální varování

Svařenec je horký i když nežhne!

Indukce (neomotávat se kabelem)

MIG/MAG (Metal inert gas, Metal active gas, CO2, céóčko, argon, GMAW/FCAW)

solid-core (CO2, Argon, Helium, Mix) vs. flux core (FCAW)

Flux core je lepsi venku na větru, vítr odfoukne plyn, ale ne tavidlo

nejjednodušší metoda pro začátečníky

Plyn je skutečně třeba :)

anti spatter vazelína/sprej

nastavení proudu a rychlosti drátu

další možnosti (hliník, pájení)

Polarita (s plynem je horak na +, s trubickovym dratem je horak na -)

TIG (WIG, Tungsten/Wolfram inert gas, GTAW, Argon, Netavící se elektroda…)

Elektroda se netaví

Pouze argon

cena

v CO2 wolfram shori za vzniku rakovinotvornych splodin

Hybrid mezi autogenem a MIGem

Potřeba ručně (někdy automaticky) dodávat materiál do svarové lázně

Nejlepší svářecí metoda, svaří téměř cokoliv

Sofistikované svářecí invertory s hromadou proměnných

Ostatní

Kovářské svařování

Bodový svářečky ("sešívačky na plech", DIY kondenzátory, trafa z mikrovlnek) https://www.youtube.com/watch?v=iLQPeunfoa4

Sváření pod tavidlem (SAW, Flux; jako MAG, ale sypké tavidlo; vhodné pro CNC) https://www.youtube.com/watch?v=H6QGLGJ-BOE

Řezání a sváření plazmou (PAW; plasma arc welding. Trochu podobné TIGu, oblouk je uvnitř hořáku, čisté řezy, CNC)

Kyslíkové kopí (4000°C, přeřízne cokoliv, i beton. hoří i pod vodou DIY) https://www.youtube.com/watch?v=ZtwPxOo9mqw

Thermitem (exotermické sváření, koleje) https://www.youtube.com/watch?v=XQViDITyIKs

Laserem https://www.youtube.com/watch?v=vQSRTCPBFhA https://www.youtube.com/watch?v=QgIou8Bjk3o

Třením https://www.youtube.com/watch?v=5JbnDXw-0pM https://www.youtube.com/watch?v=tnnN2sBmPLg

Ultrazvukem https://www.youtube.com/watch?v=fc1tCWhGX4g

Tlakem

Explozí https://www.youtube.com/watch?v=2u51tJdRDK0

Plast

Sklo

Mnoho dalších…

Svařitelnost

Co je magnetické, to je svařitelné (většinou).